## Slide 1
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

## Slide 2
Измельчение
Увеличение поверхности контакта
Применение материала в последующих конкретных технологических процессах
Влияние на биологическую доступность и терапевтическую эффективность
Стадия технологического
процесса
Самостоятельный процесс
при получении порошков

## Slide 3
Классы измельчения
 | Dн, мм (до измельчения) | Dк, мм (после измельчения)
Крупное | 1500-150 | 250-25
Среднее | 150-25 | 25-5
Мелкое | 25-5 | 5-1
Тонкое | 5-1 | 1-0,075
Коллоидное (сверхтонкое) | 0,2-0,1 | до
 | Dн, мм (до измельчения) | Dк, мм (после измельчения)
Крупное | 1500-150 | 250-25
Среднее | 150-25 | 25-5
Мелкое | 25-5 | 5-1
Тонкое | 5-1 | 1-0,075
Коллоидное (сверхтонкое) | 0,2-0,1 | 

## Slide 4
Классы измельчения | Не менее 95% порошка должны пройти через сито № | Не менее 40% порошка должны пройти через сито №
Крупное Средне-крупное Среднее Мелкое Тонкое Сверхтонкое Ультратонкое | 1400 710 355 180 125 Не менее 90% порошка должны пройти через сито № 45 Не менее 95% порошка должны быть менее 10 мкм | 355 25 180 125 90 - -
Классы измельчения в зависимости от дисперсности частиц по ЕФ 2003*

## Slide 5
Степень измельчения
отношение размера dн частиц материала до измельчения к размеру частиц dк после измельчения

## Slide 6
ТВЕРДЫЕ ТЕЛА
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
АМОРФНЫЕ
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

## Slide 7
Кубическая а) | Объемно-центрированная кубическая (ОЦК) б) | Гранецентрированная кубическая (ГЦК) в) | Гексагональная плотноупакованная) г)
Основные типы кристаллических решеток металлов

## Slide 8
Способы измельчения

## Slide 9
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
Поверхностное
Объемное

## Slide 10: Гипотеза Риттингера
A = K1ΔF
K1 – коэффициент пропорциональности, равный работе, затраченной на образование единицы новой поверхности твердого тела, образующейся при измельчении

## Slide 11: Уравнение Кирпичева и Кика
A = К2dн
К2 – коэффициент пропорциональности, равный работе упругой и пластичной деформации единицы объема твердого тела

## Slide 12: Уравнение Ребиндера
А = K1ΔF + К2dн

## Slide 13: Рекомендуемый метод измельчения в зависимости от физико-химических свойств материалов
Вид материала | Способ измельчения
Твердый и хрупкий | Раздавливание, удар
Твердый и вязкий | Раздавливание, истирание
Хрупкий, средней твердости | Удар, раскалывание, истирание
Вязкий, средней твердости Волокнистый с клеточной структурой | Истирание или удар Изрезывание, истирание

## Slide 14: Классификация измельчающих машин в зависимости от способа измельчения
Способ измельчения | Типы машин
Изрезывание | Траво- и корнерезки
Раздавливание Истирание и раздавливание Удар | Валковые дробилки Дисковые мельницы, валки Молотковые мельницы, дезинеграторы, дисмембраторы, струйные мельницы
Удар, истирание | Шаровые, вибрационные мельницы

## Slide 15: Классы измельчения в различных типах машин
Класс измельчения | Типы машин
Крупное дробление | Щековые, конусные дробилки
Среднее дробление | Конусные, валковые дробилки, траво – и корнерезки
Мелкое дробление | Валковые Молотковые
 | Ударно-центробежные мельницы
Тонкое измельчение Сверхтонкое измельчение | Шаровые мельницы Вибрационные Струйные Коллоидные мельницы Криогенные

## Slide 16: Классификация измельчающих машин
ПО СПОСОБУ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ПО СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ПО ХАРАКТЕРУ
РАБОЧЕГО
ИНСТРУМЕНТА
изрезывающие
истирающие
раздавливающие
ударные
дробилки крупного,
среднего и мелкого
дробления
мельницы тонкого
и коллоидного
измельчения
машины дисковые
шаровые
роторные

## Slide 17
Требования к измельчающим машинам
равномерность кусков измельченного материала
удаление измельченных кусков
из рабочего пространства
сведение к минимуму
пылеобразования
непрерывная и автоматическая
загрузка
возможность регулирования
степени измельчения
возможность легкой смены быстро изнашивающихся частей
небольшой расход энергии
на единицу продукции

## Slide 18: Траворезка
а - дисковая; б - барабанная;
I - ножевой барабан, 2 - шкив; 3 - маховик

## Slide 19: Устройство корнерезки с гильотинными ножами
1.Лоток 2.Транспортер 3. Прессующие и направляющие валки с рифленой поверхностью4.Кривошипный вал 5. Маховик 6.Гильотинный нож 7.Неподвижный нож

## Slide 20: Мельница ножевая

## Slide 21: Валковая дробилка

## Slide 22: Устройство дисмембратора
1.Корпус
2.Броневые плиты
3.Вал
4.Диск
5.Молоток
6.Колосниковая решетка

## Slide 23: Устройство дезинтегратора
1,2. Ротор
3,7. Валы
4,6. Шкивы
9.Воронка
5.Разгрузочая воронка
8.Бункер

## Slide 24: Шаровая мельница

## Slide 25: Шаровая мельница

## Slide 26: Устройство вертикальной шаровой мельницы
1.Вертикальный цилиндрический корпус.
2.Рубашка
3.Вал
4.Диск
5.Шарики
6.Насос
7.Патрубок

## Slide 27: Устройство вибрационной шаровой мельницы
1.Корпус
2. Мелющие тела 3.Пружины
4. Вибратор

## Slide 28: Устройство струйной мельницы с плоской помольной камерой
1.Штуцер
2.Распределительный коллектор
3.Сопла
4.Корпус циклона осадителя
5.Приемник

## Slide 29: Бегуны

## Slide 30: Молотковая дробилка

## Slide 31
Установка для криогенного измельчения
1 – питающая труба, 2 – желоб ,
3 – крышка, 4 – труба подачи азота, 5 – регулятор подачи жидкого азота, 6 – лопасти смесителя,
7 – электродвигатель,
8 – измельчающие валки,
9 – приемный контейнер,
10 – шиберная заслонка,
11 – патрубок отвода газообразного азота,
12 – вращающийся вал,
13 – конус ,
14 – корпус